## Slide 1
la carbonatation
Comprendre le phénomène de carbonatation
( A travers la prise de la chaux éteinte )

## Slide 2
Corrosion des armatures
en fer
Qu’est ce que la carbonatation?
C’est un phénomène chimique lent qui se produit à la surface du béton au cours du temps. Au contact du gaz carbonique de l’air CO2, le béton se carbonate et il se produit une baisse de son pH de l’eau des pores du béton. Le pH passant de 13 d’une zone non carbonatée jusqu’à une valeur de 8 dans la zone dégradée. L’armature en fer n’est plus protégée

## Slide 4
Effets sur le béton armé
Le front de carbonatation progresse lentement jusqu’aux armatures. On ne voit rien, mais lentement les dégâts commencent à apparaître sur la surface du béton
L’oxydation du fer entraîne une forte augmentation de volume et la formation de rouille exerce une forte pression sur le béton entourant l’armature. Il y a un gonflement de la surface du béton, puis finalement un écaillement de la surface jusqu’à éclater le béton superficiel. A terme, la rouille des armatures risque de mettre en péril la stabilité de la construction

## Slide 7
Diagnostic et étude technique
Il a pour but d’analyser les dégâts et de rechercher les causes pour éviter leur aggravation ou leur renouvellement.

## Slide 8
Assainissement du béton armé
Technique de réparation-
Elimination des parties friables par repiquage, sablage, lavage à haute pression, etc.
-Dérouillage des armatures
-Dans le cas de faible section des aciers, il faut les remplacer ou les renforcer
-Protection des armatures avec un revêtement anticorrosion
-Augmenter l’épaisseur du recouvrement des armatures dans un milieu agressif.
-Application soigneuse du béton particulier de réparation sur la surface, afin d’éviter des inclusions d’air.

## Slide 11
Mécanismes développés par le gel et les sels de déverglaçage
Les mécanismes de dégradation du béton sont liés à l’alternance de cycles répétés de phases de gel et de dégel. Le risque de désordres est d’autant plus élevé que le degré de saturation en eau du béton est important.
C’est le cas notamment des parties d’ouvrages non protégées des intempéries et en contact direct avec des eaux saturées en sel.
Une formulation mal adaptée et une mise en œuvre incorrecte du béton peuvent amplifier les dégradations
Les dégradations Physiques du béton

## Slide 12
Le froid et le gel peuvent avoir des conséquences néfastes sur la qualité et les performances finales du béton. Il est possible de les maîtriser moyennant des précautions aussi bien sur la formulation, la fabrication et le transport du béton que sur la mise en œuvre et la cure du béton frais.

## Slide 13
Incidence de la température
La prise et le durcissement du béton sont retardés par une baisse de la température. En conséquence, les résistances du béton soumis à des basses températures sont très faibles, même au bout de quelques jours. Il convient donc d’augmenter, en cas de faibles températures, les délais de décoffrage.
En dessous d’une température de 5°c, la prise peut être suffisamment affectée pour altérer l’évolution des réactions d’hydratation.
Pour les températures basses mais supérieures à 0°c, les réactions d’hydratation du ciment ralentissent. On constate :
Un retard de début de prise ;
Un allongement du temps de durcissement.

## Slide 14
Par temps froid, il est indispensable :
D’adapter la composition du béton : utilisation d’un accélérateur de prise et de durcissement ;
D’apporter et de maintenir une quantité de chaleur au béton frais ;
De maintenir les dispositions de protection en place au-delà des délais habituels ;
De protéger les coffrages du froid ;
D’éviter de bétonner en fin d’après-midi.
Le programme de bétonnage doit préciser les dispositions à prendre.

## Slide 15
Bétonnage par temps froid
Lorsque la température mesurée sur chantier est inférieure à -5°c, la mise en place du béton n’est pas autorisée, sauf disposition contraire du marché prévoyant le recours à des solutions appropriées.
Lorsque cette température est comprise entre -5°c et +5°c, la mise en place du béton n’est autorisée que sous réserve de l’emploi de moyens efficaces pour prévenir les effets dommageables du froid, le programme de bétonnage précise les dispositions à prendre.
Après interruption du bétonnage due au froid, le béton éventuellement endommagé est démoli.

## Slide 16
Ce phénomène est aggravé, en surface, par l’application des sels de déverglaçage (ou fondants routiers), qui engendrent un accroissement des gradients de concentrations en sels, générant ainsi des pressions osmotiques plus élevées.

## Slide 17
SEL - de déverglaçage
Matériau salin (chlorure de sodium, chlorure de calcium dispersé sur les routes gelées pour faire fondre le verglas

## Slide 18
Les dégradations occasionnées par le gel peuvent être de deux types :
– Une microfissuration répartie dans la masse du béton (feuilletage parallèle aux parois), provoquée par un mécanisme de gel interne ;
– Un délitage de la zone superficielle (dégradation superficielle), appelé écaillage, sous l’effet conjugué des cycles de gel-dégel et des sels de déverglaçage.

## Slide 20
Un gradient thermique important au voisinage de la surface, générée par l’application des sels à titre curatif sur un film de glace, amplifie la dégradation de surface. Ces deux formes de dégradation peuvent se produire simultanément ou de manière indépendante, elles peuvent affecter la durabilité de la structure et en particulier la pérennité architecturale des ouvrages.

## Slide 21
Cycles gel-dégel
En l’absence de mesures appropriées, le bétonnage en période hivernale peut donner lieu à des dégâts de gel. La formation de glace conduit en effet à la dilatation de l’eau présente dans le béton frais.
Dans un béton encore plastique, ce gonflement s’opère librement; une fois durci, le béton ne présentera aucun dégât apparent, mais sera de mauvaise qualité.

## Slide 22
Dans un béton jeune déjà durci, le gonflement est entravé et des tensions internes apparaissent.
Si le matériau n’a pas développé de résistance suffisante, les dégâts se manifesteront par un écaillage de la surface (le plus souvent en plusieurs couches

## Slide 23
On considère généralement que le béton est apte à résister à ces tensions internes dès que sa résistance en compression dépasse 5 N/mm².
Cette résistance devrait être atteinte si l’on maintient une température ambiante supérieure à 5 °C pendant les 72 premières heures qui suivent la mise en œuvre.

## Slide 25
Un béton durci peut, lui aussi, être endommagé par le gel : en se dilatant sous l’action du gel, l’eau présente dans les pores et les fissures crée des tensions susceptibles de provoquer ou d’aggraver des fissures. La sensibilité au gel du béton durci dépend dans une large mesure de sa structure poreuse et des dimensions des fissures.
Le risque de dégâts de gel est plus important sur des dalles ou des plans horizontaux que sur des surfaces verticales, les pores étant davantage saturés en eau

## Slide 27
Gel du béton et écaillage