## Slide 1: Pathologie et réhabilitation des ouvrages

## Slide 2
L'alcali-réaction

## Slide 3
La première description de dégâts
dus aux réactions alcali-granulats
(RAG) a paru en 1940 aux USA. Depuis
, des observations similaires
ont été faites dans différentes régions,
par exemple en Islande, au
Danemark, en Angleterre, en France
et en Allemagne.

## Slide 4
Le développement des phénomènes d'alcali-réaction dans les bétons nécessite la conjugaison de trois principaux facteurs :
des alcalins dans la phase liquide intrestitielle du béton, - des granulats réactifs, - de l'eau ou un environnement humide.
Le premier facteur nécessite la connaissance du processus des réactions et du rôle des ciments.
Généralités

## Slide 5
La connaissance du deuxième facteur est essentielle dans la démarche préventive que tout projeteur doit effectuer lors de l'étude de l'ouvrage.
Le troisième facteur, lié à l'environnement de l'ouvrage, peut dans une certaine limite être maîtrisé par l'adoption de dispositions constructives.

## Slide 6
L'alcali-réaction correspond à une réaction de gonflement interne se produisant, en présence d'humidité, entre des phases minérales mal cristallisées contenues dans certains types de granulats et les alcalins présents dans la solution interstitielle du béton, fortement basique.
La conjonction de trois facteurs indissociables est donc nécessaire à l'amorçage de la réaction

## Slide 7
L'alcali-réaction est une réaction chimique entre certaines formes de silice et de silicate, pouvant être présentes dans les granulats et les alcalins du béton. Elle correspond à une attaque du granulat par le milieu basique du béton et provoque la formation d'un gel de réaction (silicate alcalin), dont l'expansion engendre, sous certaines conditions, des gonflements.

## Slide 8
• Facteur A : Mélange granulaire « Potentiellement Réactif » (noté PR) ;
• Facteur B : Teneur en alcalins solubles (Na2O + K2O), exprimée sous forme de Na2O équivalents supérieur à un seuil critique ;
• Facteur C : Humidité relative supérieure ou égale à 80-85 % dans le béton.

## Slide 10
Quelles peuvent en être les conséquences ?
Les désordres observables sur les ouvrages correspondent à des phénomènes de faïençage, de fissuration majeure, de cônes d'éclatement.
Ces désordres peuvent être associés à des exsudations de gel au travers des fissures créées. Ils constituent un ensemble de signes qui, pris séparément, ne sont pas caractéristiques de cette pathologie.

## Slide 11
En règle générale, ils apparaissent quelques années ou dizaines d’années après la construction.
Dans le cas de granulats à cinétique de réaction rapide et de teneurs en alcalins élevées, ils peuvent néanmoins se manifester beaucoup plus tôt (moins de 5 ans).

## Slide 12
Enfin, d’un point de vue mécanique, la résistance à la traction par flexion ou à la traction pure est plus affectée que la résistance à la compression et le module d’élasticité peut subir des diminutions importantes avant même que des expansions significatives soient observées.

## Slide 13
La pathologie et les manifestations externes se signalent par un ou plusieurs des symptômes suivants :
- une fissuration,
- un faïençage à mailles plus ou moins larges ou en étoile ou une fissuration orientée suivant une direction fonction de la distribution des armatures,
- des exsudations blanches formées de calcite et parfois de gels translucides,
(Présence anormale, à la surface du béton d'un de ses constituants.)

## Slide 14
- des pustules ou cratères avec des éclatements localisés en forme de petits cônes résultant de la réaction de gros granulats superficiels qui sont visibles au fond des cratères d'éclatement,
- des mouvements et déformations,
- des colorations ou décolorations

## Slide 16
En France, le LCPC (Laboratoire central des ponts et chaussées) a publié, en 1994, un guide élaboré par un comité technique et un groupe d’experts regroupant la plupart des acteurs œuvrant dans les domaines du BTP et du génie civil.
Ce guide propose une démarche préventive permettant de limiter les risques d’apparition de phénomènes d’alcali-réaction dans les ouvrages. Depuis sa publication et son utilisation par les prescripteurs, le nombre de cas révélés a diminué. Le principe de la démarche consiste à déterminer le niveau de risque acceptable et le seuil de prévention à atteindre en fonction du type d’ouvrage

## Slide 17: ANALYSE DES GRANULATS
On procède à une identification pétrographique du granulat au sens large qui peut s'appuyer, soit uniquement sur une analyse chimique, soit par des examens pétrographiques plus poussés utilisant tout ou partie de méthodes telles que :
l'analyse pétrographique sur lame mince, - la diffraction X, - la spectrographie infra-rouge qui permet de déterminer la nature des liaisons chimiques présentes dans une molécule
- des essais de réactivité par examen au microscope électronique à balayage après traitement alcalin, etc.

## Slide 18
Après identification pétrographique du granulat :
- soit le granulat ne contient pas d'espèces réactives en quantité néfaste et il est directement classé non réactif (NR),
- soit le granulat contient des espèces réactives en quantité supposée critique ou néfaste, et dans ce cas là, on vérifie que la présence et la teneur de ces espèces réactives confèrent au granulat une potentialité de réactivité (PR) qui peut être testée par l'un des essais normalisés.

## Slide 19
Pour cela, on procède à des essais qui sont :
- soit des essais rapides donnant des résultats, dans un délai de l'ordre d'une semaine :
. essais Microbar P 18-588, . test cinétique P 18-589, . autoclave P 18-590.
- soit des essais à plus long terme, qui sont aussi des essais accélérés, mais qui donnent des résultats en quelques mois :
. essais sur mortier P 18-585, . essais sur béton P 18-587.

## Slide 20
Ces essais peuvent être classés en deux familles d'essais :
d'une part, les essais de gonflement dans des conditions d'accélération qui utilisent l'alcanisation du milieu et la température. Si le gonflement est inférieur à un seuil déterminé, le granulat est classé "non réactif", si le gonflement est supérieur au seuil déterminé, le granulat est classé "potentiellement réactif" avec une plage d'incertitude de 10 % autour de la valeur du seuil.
- d'autre part, un essai chimique basé sur la mesure de l'évolution du rapport SiO2/Na2O en fonction du temps d'une solution de soude dans laquelle le granulat broyé est conservé à 80°C.

## Slide 21
Trois essais permettent d'obtenir un résultat de qualification en moins d'une semaine. Les trois normes proposées sont expérimentales.
L'essai Microbar P 18-588
Cet essai utilise des micro-éprouvettes 1 x 1 x 4 cm qui sont soumises successivement à une cure humide, à la vapeur d'eau bouillante, puis à une cure alcaline en milieu KOH à 10 % et à 150°C et dont on mesure les variations dimensionnelles pour trois rapports C/G (ciment - granulats).

## Slide 22
Le test MicroBAR est un essai normalisé selon la norme AFNOR P 18-588 qui permet d'évaluer la réactivé du béton aux réactions alcali-granulats. Des indications fiables sur la réactivité des granulats peuvent être obtenues au moyen de mesures des variations de longueur d'éprouvettes de béton ou de mortier. L'essai MicroBAR a fait ses preuves ; il permet de classer clairement les sables et les graviers après cinq jours d'essai.

## Slide 23
L'essai de cinétique chimique P 18-589
Cet essai est une optimisation déterminante de l'ASTM C 289 ou de la norme P 18-584 par introduction notamment de la notion de cinétique de dissolution et du suivi de l'évolution du rapport SiO2/Na2O de la solution.
Aux échéances de 24, 48, 72 heures, le point représentatif de l'évolution du rapport SiO2/Na2O est reporté sur un diagramme qui permet le classement non réactif, potentiellement réactif ou potentiellement réactif à effet de pessimum.

## Slide 24
L'essai P 18-590
Cet essai s'appuie sur le suivi dimensionnel d'éprouvettes
4 x 4 x 16 suralcanisées à 4 % en équivalent Na2O par rapport au ciment, qui après cure humide et une conservation pendant 24 heures, sont soumises à un autoclavage à une pression de 0,15 MPa durant 5 heures.
Les essais P 18-588 et P 18-589 sont actuellement les seuls qui permettent le classement (PRP) (potentiellement réactifs à effets de pessimum).
Il existe dans le projet de fascicule de documentation P 18-542 un diagramme de classement des essais P 18-589 et P 18-588 qui permet le classement des granulats en (NR), (PR), (PRP) suivant leur appartenance à une des trois zones définies.

## Slide 25
CONCLUSION :
La prévention des risques dus à l'alcali-réaction, nécessite d'une part, un dépistage fiable et si possible rapide des granulats réactifs et d'autre part, une démarche générale de choix de matériaux et de composition du béton.
De nouveaux essais fiables de qualification des granulats, ont été normalisés en France, pour dépister les granulats réactifs. Ce sont actuellement des normes expérimentales.
On consultera utilement : les recommandations qui décrivent notamment les mécanismes des réactions et proposent des recommandations pratiques, ainsi que les recommandations du LCPC pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction
Ces recommandations permettent d'effectuer les choix de matériaux et de composition, en fonction du type d'ouvrage, de son environnement et du niveau de prévention requis.